примерная ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов,          чугунов во всех пространственных положениях.

2011 г.

Примерная программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по профессии начального  профессионального образования (далее – НПО)

150709.02          Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)

код		наименование специальности (профессии)

Организация-разработчик:____________________________________

Разработчики:

_________________________________________________

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность,

_________________________________________________

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность,

_________________________________________________

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность,

Рекомендована Экспертным советом по профессиональному образованию Федерального государственного учреждения Федерального института развития образования (ФГУ ФИРО)

Заключение Экспертного совета № ____________  от «____»__________ 20___ г.

номер

©

©

©

©

©

# СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ примерной ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 5 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 7 |
| 3. СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание профессионального модуля | 8 |
| 4 условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 12 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 13 |

1. паспорт примерной ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов,          чугунов во всех пространственных положениях.

название программы профессионального модуля

1.1. Область применения программы

Примерная программа профессионального модуля (далее примерная программа) – является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  профессии  НПО

15070902              Сварщик   (электросварочные и газосварочные работы)

код			название

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях.

И соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

- ПК 2.1.  Выполнять газовую сварку средней сложности и сложных узлов, деталей и трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей и простых деталей из цветных металлов и сплавов.

- ПК 2.2.  Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку средней сложности и сложных деталей аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов.

- ПК 2.3.  Выполнять автоматическую и механизированную сварку с использованием плазмотрона средней сложности и сложных аппаратов, узлов, деталей, конструкций и трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей.

- ПК 2.4.  Выполнять кислородную, воздушно-плазменную резку металлов прямолинейной и сложной конфигурации.

- ПК 2.5.  Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций.

- ПК 2.6.  Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны труда.

Примерная программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области строительства при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

-выполнения газовой сварки средней сложности и сложных узлов, деталей и трубопроводов из углеродистых и конструкционных и простых деталей из цветных металлов и сплавов;

-выполнения ручной дуговой и плазменной сварки средней сложности и сложных деталей аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов;

-выполнение автоматической и механизированной сварки с использованием плазмотрона средней сложности и сложных аппаратов, узлов, деталей, конструкций и трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей;

-выполнение кислородной, воздушно-плазменной резки металлов прямолинейной и сложной конфигурации;

-чтения чертежей средней сложности и сложных сварных металлоконструкций;

-организации безопасного выполнения сварочных работ на рабочем месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны труда;

уметь:

-выполнять технологические приемы ручной дуговой, плазменной и газовой сварки, автоматической и полуавтоматической сварки с использованием плазмотрона деталей, узлов, конструкций и трубопроводов различной сложности из конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов во всех просчтранственных положениях шва;

-выполнять автоматическую сварку ответственных сложных строительных и технологических конструкций, работающих в сложных условиях; выполнять автоматическую сварку в среде защитных газов неплавящимся электродом горячекатаных полос из цветных металлов и сплавов под руководством электросварщика более высокой квалификации;

-выполнять автоматическую микроплазменную сварку;

-выполнять ручную кислородную, плазменную и газовую прямолинейную и фигурную резку и резку бензорезательными  и керосинорезательными аппаратами на переносных стационарных и плазморезательных машинах деталей разной сложности из различных сталей, цветных металлов и сплавов по разметке;

-производить кислородно-флюсовую резку деталей из высокохромистых и хромистоникелевых сталей и чугуна;

-выполнять кислородную резку судовых объектов на плаву;

-выполнять ручное электродуговое воздушное строгание разной сложности деталей из различных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов в различных положениях;

-производить предварительный и сопутствующий подогрев при сварке деталей с соблюдением заданного режима;

-устанавливать режимы сварки по заданным параметрам;

-экономно расходовать материалы и электроэнергию, бережно обращаться с инструментами, аппаратурой и оборудованием;

-соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности;

-читать рабочие чертежи сварных металлоконструкций различной сложности;

знать:

-устройство обслуживаемых электросварочных и плазморезательных машин, газосварочной аппаратуры, автоматов, полуавтоматов, плазмотронов и источников питания;

-свойства и назначение сварочных материалов, правила их выбора; марки и типы электродов;

-правила установки режимов сварки по заданным параметрам;

-особенности сварки и электродугового строгания на переменном и постоянном токе;

-технологию сварки изделий в камерах с контролируемой атмосферой;

-основы электротехники в пределах выполняемой работы;

-методы получения и хранения наиболее распространенных газов, используемых при газовой сварке;

-процесс газовой резки легированной стали; режим резки и расхода газов при кислородной и газоэлектрической резке;

-правила чтения чертежей сварных пространственных конструкций, свариваемых сборочных единиц и механизмов;

-технологию изготовления сварных типовых машиностроительных деталей и конструкций;

-материалы и нормативные документы на изготовление и монтаж сварных конструкций;

-сущность технологичности сварных деталей и конструкций;

-требования к организации  рабочего места и безопасности выполнения сварочных работ.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего – _________ часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – _______ часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – _____ часов;

самостоятельной работы обучающегося – ______ часов;

учебной и производственной практики – ______ часов.

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 2.1. | Выполнять газовую сварку средней сложности и сложных узлов, деталей и трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей и простых деталей из цветных металлов и сплавов. |
| ПК 2.2. | Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку средней сложности и сложных деталей аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов. |
| ПК 2.3. | Выполнять автоматическую и механизированную сварку с использованием плазмотрона средней сложности и сложных аппаратов, узлов, деталей, конструкций и трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей. |
| ПК 2.4. | Выполнять кислородную, воздушно-плазменную резку металлов прямолинейной и сложной конфигурации. |
| ПК 2.5. | Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. |
| ПК 2.6. | Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны труда. |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

3. СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для НПО)

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) | Практика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося | Самостоятельная работа обучающегося, часов | Учебная, часов | Производственная, часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 | Раздел 1. Выполнение газовой сварки средней сложности и сложных узлов, деталей и трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей и простых деталей из цветных металлов и сплавов. | * | * | * | * | * | * |
|  | Раздел 2. Выполнение ручной дуговой и плазменной сварки средней сложности и сложных деталей аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов. | * | * | * | * | * | * |
|  | Раздел 3. Выполнение автоматической и механизированной сварки с использованием плазмотрона средней сложности и сложных аппаратов, узлов, деталей, конструкций и трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей. | * | * | * | * | * | * |
|  | Раздел 4. Выполнение кислородной, воздушно-плазменной резки металлов прямолинейной и сложной конфигурации. |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 5. Чтение чертежей средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 6. Обеспечение безопасного выполнения сварочных работ на рабочем месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны труда. |  |  |  |  |  |  |
|  | Производственная практика, часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) | * (ввести число) |  | * (повторить число) |
|  | Всего: | * | * | * | * | * | * |

Ячейки в столбцах 3, 4, 6, 7, 8 заполняются жирным шрифтом, в 5 – обычным. Если какой-либо вид учебной работы не предусмотрен, необходимо в соответствующей ячейке поставить прочерк. Количество часов, указанное в ячейках столбца 3, должно быть равно сумме чисел в соответствующих ячейках столбцов 4, 6, 7, 8 (жирный шрифт) по горизонтали. Количество часов, указанное в ячейках строки «Всего», должно быть равно сумме чисел соответствующих столбцов 3, 4, 5, 6, 7, 8 по вертикали. Количество часов, указанное в ячейке столбца 3 строки «Всего», должно соответствовать количеству часов на освоение программы профессионального модуля в пункте 1.3 паспорта программы. Количество часов на самостоятельную работу обучающегося должно соответствовать указанному в пункте 1.3 паспорта программы. Сумма количества часов на учебную и производственную практику (в строке «Всего» в столбцах 7 и 8) должна соответствовать указанному количеству часов в пункте 1.3 паспорта программы. Для соответствия сумм значений следует повторить объем часов на производственную практику (концентрированную) в колонке «Всего часов» и в предпоследней строке столбца «Производственная, часов». И учебная, и производственная практики могут проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально выделенный период (концентрированно).

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел ПМ 2. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях. номер и наименование раздела |  | * |  |
| МДК 2.1. Оборудование, техника и технология электросварки. |  | * |  |
| Тема 2.1.1 Электрическая дуга и ее применение. номер и наименование темы | Содержание (указывается перечень дидактических единиц) | * |  |
|  | 1. | Сварочная дуга: определение, физическая сущность, виды, условия устойчивого горения, технологические характеристики, строение, применение. |  | ** |
|  | 2. | Тепловое действие дуги. Нагрев изделия и коэффициент полезного действия дуги. Способы возбуждения сварочной дуги. Признаки оптимальных условий горения дуги. Стабилизация горения дуги. |  |  |
|  | 3. | Перенос электродного металла на изделие: виды (капельный, струйный), сущность, применение. |  | ** |
|  | 4. | Плазменная дуга: физическая сущность. способы получения, плазмообразующие газы, характеристики плазменной дуги и ее применение. |  |  |
|  | Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) | * |  |
|  | 1. | Определение максимальной длины дуги на электродах с различным типом покрытий. |  |  |
|  | Практические занятия (при наличии, указываются темы) | * |  |
|  | 1. |  |  |  |
| Тема 2.1.5. Особенности сварки углеродистых сталей. | 1. | Углеродистые стали, используемые в сварных изделиях: классификация (по назначению, по содержанию углерода, по степени раскисления), обозначение, маркировка. |  |  |
|  | 2. | Свариваемость сталей (металлургическая и технологическая): понятия, признаки оценки свариваемости, факторы, влияющие на свариваемость сталей. |  |  |
|  | 3. | Классификация стали по свариваемости. Группы сталей по свариваемости, характеристика их свариваемости, основные марки углеродистых сталей, относящиеся к ним, условия их сварки. |  |  |
|  | 4. | Сварочные материалы дуговой сварки низко-, средне- и высокоуглеродистых сталей. |  |  |
|  | 5. | Сварочные материалы газовой сварки низко-, средне- и высокоуглеродистых сталей. |  |  |
|  | 6. | Особенности сварки низко- и среднелегированных сталей. |  |  |
|  | 7. | Особенности сварки цветных металлов и сплавов. |  |  |
|  | Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) |  |  |
|  | Практические занятия (при наличии, указываются темы) |  |  |
| Тема 2.1.2 Основы теории газосварки. | Содержание. |  |  |
|  | 1. | Сварочное пламя: способы его получения, виды, основные свойства и характеристики, строение. Структура ацетилено-кислородного пламени. |  |  |
|  | 2. | Распределение температуры по зонам и размеры ядра пламени для мундштуков разных номеров. Зависимость формообразования металла от угла наклона мундштука горелки к поверхности свариваемого металла. |  |  |
|  | 3. | Принципы выбора вида сварочного пламени и его регулирования. |  |  |
|  | Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) |  |  |
|  | 1 |  |  |  |
|  | Практические занятия (при наличии, указываются темы) |  |  |
|  | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
| Тема 2.1.3. Сварочные материалы. номер и наименование темы | Содержание (указывается перечень дидактических единиц) | * |  |
|  | 1. | Сварочная проволока: назначение, требования к ней, применяемые диаметры, транспортировка и хранение. |  | ** |
|  | 2. | Электроды: классификация, марки, применяемые для сварки углеродистых сталей, требования к ним. Правила упаковки и хранения электродов. |  | ** |
|  | 3. | Защитные газы: виды, свойства, применение. |  |  |
|  | 4. | Горючие газы, кислород: свойства, применение, способы получения. |  |  |
|  | 5. | Присадочная проволока: назначение, требования, предъявляемые к ней, марки, диаметры. |  |  |
|  | 6. | Флюсы: назначение, требования, предъявляемые к ним. |  |  |
|  | Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) | * |  |
|  | 1. |  |  |  |
|  | Практические занятия (при наличии, указываются темы) | * |  |
| Тема 2.1.4. Техника и технология ручной дуговой сварки. | Содержание (указывается перечень дидактических единиц) |  |  |
|  | 1. | Сварочный пост: основные виды, комплектация оборудованием, приспособлениями, инструментом и общие требования к ним. |  |  |
|  | 2. | Требования к организации рабочего места и безопасности труда при обслуживании сварочного поста. |  |  |
|  | 3. | Источники питания для дуговой сварки: виды, назначение, режимы работы и способы их регулирования. |  |  |
|  | 4. |  |  |  |
|  | 5. | Ручная дуговая сварка: способы, режимы, приемы и принципы их выбора. Особенности технологии выполнения горизонтальных и потолочных швов. |  |  |
|  | 6. | Ручная дуговая сварка покрытыми электродами: технология, применение, достоинства и недостатки. |  |  |
|  | 7. | Ручная дуговая сварка углеродистой стали в различных положениях сварного шва (выбор диаметра и марки электрода, подбор и установка режима сварки, выполнение сварки). |  |  |
|  | 8. | Требования к организации рабочего места и безопасности труда при ручной электродуговой сварке. |  |  |
|  | Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) |  |  |
|  | 1. | Изучение устройства сварочного трансформатора и снятие внешней характеристики. |  |  |
|  | 2. | Изучение устройства сварочного выпрямителя и снятие регулировочной характеристики. |  |  |
|  | Практические занятия (при наличии, указываются темы) |  |  |
| МДК 2.2 Технология газовой сварки. |  | 3. |  |
| Тема 2.2.1.Аппаратура для газовой сварки металла. | Содержание. |  |  |
|  | 1. | Ацетиленовые генераторы: назначение, классификация, устройство, работа, правила обслуживания, приемы пользования. Подготовка ацетиленового генератора к работе. |  |  |
|  | 2. | Переносные ацетиленовые генераторы: их устройство и работа, правила обслуживания, приемы пользования. |  |  |
|  | 3. | Предохранительные затворы: назначение, классификация. |  |  |
|  | 4. | Редукторы для сжатых газов: назначение, классификация, устройство, работа, окраска, присоединительные элементы. |  |  |
|  | 5. | Сварочные горелки: классификация, схемы и принципы работы. Правила обслуживания и подготовки сварочной горелки к работе. |  |  |
|  | 6. | Требования безопасности при обслуживании газосварочной аппаратуры. |  |  |
|  | Лабораторные работы. |  |  |
|  | 1. | Изучение устройства и определение технических характеристик ацетиленовых генераторов. |  |  |
|  | 2. | Изучение устройства и практическое испытание инжекторных горелок. |  |  |
|  | Практические занятия. |  |  |
| Тема 2.2.2. Техника и технология газовой сварки. | Содержание. |  |  |
|  | 1. | Способы газовой сварки (левый и правый): сущность, преимущества и недостатки каждого способа, область применения. |  |  |
|  | 2. | Способы и приемы газовой сварки стали в различных положениях сварного шва, принципы их выбора. Особенности газовой сварки в горизонтальном и потолочном положениях сварного шва. |  |  |
|  | 3. | Технология газовой многослойной сварки и ее применение. |  |  |
|  | 4. | Особенности технологии сборки и газовой сварки средней сложности и сложных деталей, узлов и трубопроводов из углеродистых сталей. |  |  |
|  | 5. | Сборка деталей встык, в угол, в тавр, внахлестку при всех положениях сварного шва. |  |  |
|  | 6. | Определение мест прихваток и последовательность их наложения. Выполнение прихватки. |  |  |
|  | 7. | Особенности технологии газовой сварки деталей и конструкций из конструкционной и легированной стали. |  |  |
|  | 8. | Выполнение газовой сварки простых и средней сложности деталей из конструкционной и легированной стали в различных положениях сварного шва. |  |  |
|  | 9. | Особенности технологии газовой сварки деталей и конструкций из цветных металлов и сплавов. |  |  |
|  | 10. | Требования к организации рабочего места и безопасности труда при газовой сварке. |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |
|  | 1. |  |  |  |
|  | Практические занятия. |  |  |
|  | 1. |  |  |  |
| Тема 2.2.3. Плазменная сварка и резка. | Содержание. |  |  |
|  | 1. | Плазмотроны и горелки для плазменной сварки: виды, устройство. Плазмообразующие сопла: классификация, конструктивные особенности, применение. Источники питания плазменной сварки. |  |  |
|  | 2. | Режимы плазменной сварки и принципы их выбора. |  |  |
|  | 3. | Приемы выполнение ручной плазменной сварки средней сложности и сложных аппаратов, узлов, деталей, конструкций и трубопроводов из углеродистых сталей. |  |  |
|  | 4. | Особенности технологии плазменной сварки деталей и конструкций из конструкционной и легированной стали. Выполнение плазменной сварки простых и средней сложности деталей из конструкционной и легированной стали в различных положениях сварного шва. |  |  |
|  | 5. | Особенности технологии плазменной сварки деталей и конструкций из цветных металлов и сплавов. Выполнение плазменной сварки простых и средней сложности деталей и конструкций из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. |  |  |
|  | 6. | Проверка качества сварных соединений по внешнему виду и по излому, исправление дефектов сварных швов. |  |  |
|  | 7. | Требования к организации рабочего места и безопасности труда при плазменной сварке. |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |
|  | Практические занятия. |  |  |
| Тема 2.3. Электросварочные работы на автоматических и полуавтоматических машинах. |  |  |  |  |
| Тема 2.3.1 Оборудование и технология механизированной сварки. | Содержание (указывается перечень дидактических единиц) |  |  |
|  | 1. | Оборудование полуавтоматической сварки. Сварочные полуавтоматы: назначение, классификация, принцип действия, устройство, область применения. Наиболее распространенные типы сварочных полуавтоматов, их технические характеристики. |  |  |
|  | 2. | Механизмы подачи проволоки: назначение, устройство, рвсположение в полуавтоматах различных типов. Гибкие шланги: назначение, конструкция. Сварочные горелки: типы, назначение, конструктивные особенности. |  |  |
|  | 3. | Наиболее распространенные типы сварочных полуавтоматов, их технические характеристики |  |  |
|  | 4. | Подготовка полуавтомата к работе и управление им. |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |
|  | Практические занятия. |  |  |
| Тема 2.3.2. Выполнение автоматической и полуавтоматической сварки под флюсом. | Содержание (указывается перечень дидактических единиц) |  |  |
|  | 1. | Оборудование для автоматической и полуавтоматической сварки под флюсом: принцип работы, устройство, технические характеристики |  |  |
|  | 2. | Подготовка изделий под автоматическую сварку: используемые материалы, порядок подготовки. |  |  |
|  | 3. | Технология сборки изделий под автоматическую сварку: принципы выбора сборочно-сварочных приспособлений, правила установки деталей и конструкций различной конфигурации, способы точности контроля сборки. |  |  |
|  | 4. | Зачистка и сборка изделий в сборочно-сварочных приспособлениях. Проверка качества сборки. |  |  |
|  | 5. | Подготовка автомата к работе и управление им. |  |  |
|  | 6. | Принципы выбора диаметра и марки электрода для автоматической и механизированной прихватки деталей и конструкций. |  |  |
|  | 7. | Приемы выполнения автоматической и механизированной прихватки деталей и конструкций во всех пространственных положениях и зачистки прихваток от шлака. |  |  |
|  | 8. | Технология автоматической и полуавтоматической варки под флюсом различных соединений во всех пространственных положениях сварного шва. |  |  |
|  | 9. | Особенности технологии автоматической и полуавтоматической сварки под флюсом изделий из различных сталей, чугуна, цветных металлов. |  |  |
|  | 10. | Выполнение автоматической и полуавтоматической сварки под флюсом. Проверка качества сварного шва. |  |  |
|  | 11. | Требования к организации рабочего места и безопасности труда при сварке под флюсом. |  |  |
|  | Лабораторные работы. |  |  |
|  | Практические работы. |  |  |
| Микроплазменная сварка | Содержание (указывается перечень дидактических единиц) |  |  |
|  | 1. | Особенности технологии сварки в защитных газах. |  |  |
|  | 2. | Оборудование для автоматической и полуавтоматической сварки в защитных газах: принцип работы, устройство, техническая характеристика. |  |  |
|  | 3. | Подготовка деталей под сварку и выбор параметров режима. |  |  |
|  | 4. | Технология автоматической и полуавтоматической сварки в защитных газах неплавящимся электродом. |  |  |
|  | 5. | Технология автоматической и полуавтоматической сварки в защитных плавящимся электродом . |  |  |
|  | 6. | Требования к организации рабочего места и безопасности труда при сварке в защитных газах. |  |  |
|  | Лабораторные работы. |  |  |
|  | 1. |  |  |  |
|  | Практические работы. |  |  |
|  | 1. |  |  |  |
| Тема 2.3.4. Выполнение кислородной, воздушно-плазменной резки металлов. |  | Содержание (указывается перечень дидактических единиц) |  |  |
|  | 1. | Ручная кислородная резка: сущность, назначение, классификация способов. Ручные резаки: классификация, конструктивные особенности, технические характеристики. |  |  |
|  | 2. | Выполнение ручной кислородной разделительной резки металлов прямолинейной и сложной конфигурации. |  |  |
|  | 3. | Стационарные и переносные машины для кислородной резки металла: виды, устройство, основные характеристики. Резаки для машинной кислородной резки: виды, принцип действия, устройство. |  |  |
|  | 4. | Технологические приемы резки бензорезательными и керосинорезательными аппаратами на переносных, стационарных и плазморезательных машинах в различных положениях деталей по разметке. |  |  |
|  | 5. | Особенности резки деталей из различных сталей, цветных металлов и сплавов. |  |  |
|  | 6. | Воздушно-дуговая резка: виды, режимы. Устройство применяемого оборудования и воздушно-дуговых резаков. Режимы и технологические приемы разделительной и поверхностной воздушно-дуговой резки. Требования, предъявляемые к поверхности после строгания. |  |  |
|  | 7. | Режимы и технологические приемы ручной плазменной резки. |  |  |
|  |  | Особенности технологии кислородно-флюсовой резки высокохромистых и хромоникелевых сталей и чугуна. |  |  |
|  | Лабораторные работы. |  |  |
|  | Практические работы. |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. (при наличии, указываются задания) | * |  |
| Примерная тематика домашних заданий ……………………………………… |  |  |
| Учебная практика Виды работ …………………………………………… | * |  |
| Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) Виды работ …………………………………………… | * |  |
| Раздел ПМ 2. ………… номер и наименование раздела |  | * |  |
| МДК … номер и наименование МДК |  | * |  |
| Тема 2.1. ………………… номер и наименование темы |  | * |  |
| ……………….. |  |  |
| Тема 2.2. ………………… номер и наименование темы |  | * |  |
| ……………… |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. (при наличии, указываются задания) | * |  |
| Примерная тематика домашних заданий ……………………………………… |  |  |
| Учебная практика Виды работ …………………………………………… | * |  |
| Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) Виды работ …………………………………………… | * |  |
| Раздел ПМ 3. ………… номер и наименование раздела |  | * |  |
| ……………… |  |  |
| Примерная тематика курсовых работ (проектов) (если предусмотрено) ……………………………………………. ……………………………………………. | * |  |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) (если предусмотрено) | * |  |
| Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) итоговая по модулю (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) Виды работ …………………………………….. | * |  |
| Всего | * (должно соответствовать указанному количеству часов в пункте 1.3 паспорта программы) |  |

Внутри каждого раздела указываются междисциплинарные курсы и соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), а также примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по профессиональному модулю, описывается примерная тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **).

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

# 4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов ___________; мастерских ____________; лабораторий __________.

указывается наименование                           указываются при наличии                        указываются при наличии

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета ___________: __________________________________________________________________

Технические средства обучения: __________________________________

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: __________________:

__________________________________________________________________

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: __________________________________________________________________

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

_____________________________________________________________________________

Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, оборудование, технические средства, в т.ч. аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные и т.п. Количество не указывается.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- ………………

- ………………

- ………………

Дополнительные источники:

- ………………

- ………………

После каждого наименования печатного издания обязательно указываются издательство и год издания (в соответствии с ГОСТом). При составлении учитывается наличие результатов экспертизы учебных изданий в соответствии с порядком, установленным Минобрнауки России.

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Описываются условия проведения занятий, организации учебной и производственной практики, консультационной помощи обучающимся.

__________________________________________________________________

Перечисляются дисциплины и модули, изучение которых должно предшествовать освоению данного модуля.

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Стр.24 п 7.13

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): _________________________________________________________________.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой

Инженерно-педагогический состав: _______________________________.

# Мастера: _______________________________________________________.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Выполнять газовую сварку средней сложности и сложных узлов, деталей и трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей и простых деталей из цветных металлов и сплавов. |  |  |
| Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку средней сложности и сложных деталей аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов. |  |  |
| Выполнять автоматическую и механизированную сварку с использованием плазмотрона средней сложности и сложных аппаратов, узлов, деталей, конструкций и трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей. |  |  |
| Выполнять кислородную, воздушно-плазменную резку металлов прямолинейной и сложной конфигурации. |  |  |
| Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. |  |  |
| Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны труда. |  |  |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | демонстрация интереса к будущей профессии | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области разработки технологических процессов изготовления деталей машин; оценка эффективности и качества выполнения; |  |
| Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | -решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области разработки технологических процессов изготовления деталей машин; |  |
| Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | -эффективный поиск необходимой информации; использование различных источников, включая электронные |  |
| Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения |  |
| Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | -применять полученные профес- сиональные знания при исполнении воинской обязанности. |  |

# Footnotes

* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.